Требования по качеству к клееному брусу стандартного визуального качества:

|  | Критерий | Норма допуска |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здоровые сросшиеся сучки | Допускаются |
| 2 | Выпадающие и несросшиеся сучки с остатками коры | Допускается до диаметра <=20 мм, при диаметре > 20 мм на заводе производится заделка |
| 3 | Смоляные «карманы» (состояние на момент доставки) | Смоляные «карманы» шириной до 5 мм допускаются |
| 4 | Заделывание дефектов «лодочками» или искусственными пробками | Допускается |
| 5 | При помощи шпаклевки выполняется заделка сучков и трещин | Допускается. Количество заделок не ограничено |
| 6 | Воздействие жуков, червоточины | Допускаются дырочки червоточин до 2 мм |
| 7 | Сердцевина | Допускается |
| 8 | Трещины в результате сушки (состояние на момент поставки) | Ширина до 2 мм |
| 9 | Изменения цвета из-за посинения, а также красные и коричневые полоски (состояние на момент поставки) | До 10% от общей видимой площади поверхности детали |
| 10 | Плесень (состояние на момент поставки) | Не допускается |
| 11 | Различные загрязнения (состояние на момент поставки) | Не допускаются |
| 12 | Расстояние между зубчатыми соединениями | Не ограничено |
| 13 | Поверхность | Обстроганная со снятым кантом. Допускаются волны глубиной до 1 мм после строгания |
| 14 | Вросшая кора | Ширина до 10 мм, длина до 60 мм |
| 15 | Вырубки | Глубина до 2 мм, диаметр до 15 мм |

Клееная слоеная древесина, по сравнению с массивной не клееной древесиной, устойчивее тресканию. Из-за изменений и колебаний условий окружающей среды возникающие щели на поверхности древесины просто неизбежны. Они не трактуются как трещины, они допускаются и не оказывают никакого влияния на прочность клееной детали.