ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Настоящие технические условия распространяются на комплектующие изделия деревянных лестниц — цельноламельные и сращенные щитовые изделия, брус изготовленные из пиломатериалов твердолиственных пород древесины  бука, дуба, ясеня.

- Размеры.

1.1.  Номинальные размеры изделий:  размеры (длина, ширина, толщина) цельноламельных и сращенных щитов  согласовывается с заказчиком

1.2. Предельные отклонения от номинальных размеров изделий - + 5 мм по длине и ширине, по толщине + 1 мм.

2. Технические требования.

2.1. Изделия должны соответствовать настоящим Т.У. и изготавливаться из твердолиственных пород древесины, изделия из бука изготавливаются из пропаренной и не пропаренной при сушке древесины.

2.2. Влажность изделий не более 8-12 %, шлифовка изделий зернистостью Р 100-150, изделия проходят полное склеивание по длине в соответствии с Д3 (клей Бирит 303.6 производства ФРГ).

2.3. Качество изделий.

Общие требования к качеству щитовых изделий:

- однородность подбора по цвету и текстуре

- сращенные по длине ламели — минимальная длина ламели  200 мм,

- ширина ламели 48-52 мм

По качеству изделия разделяются на три сорта, и должны соответствовать требованиям указанным ниже :

СОРТ А — не допускается сучки здоровые, светлые, темные, сросшиеся, в т.ч. частично,  выпадающие. Трещины сквозные и не сквозные, сошедшиеся и разошедшиеся, завиток, заболонь, сердцевина, вмятины, сколы, вырывы, червоточины, отверстия от сучков, гниль, кора, обзол, прорость, не полное прилегание ламелей (дефект склейки),следы от длительного хранения древесины, шпатлевание. Допускается отклонения естественной разнотонности  30 %.

СОРТ В —  не допускаются пороки древесины относящиеся к сорту С. Допускается — здоровый светлый и здоровый темный сучок диаметром 2 мм не более 10 шт/м2, и диаметром 3 мм не более 10 шт/м2, шпатлевание. Отклонения естественной разнотонности 50 %, в изделиях из дуба белок не более 10 % от площади.

СОРТ С — допускается  сучки здоровые, светлые, темные, сросшиеся, в т.ч. частично,  выпадающие. Трещины сквозные и не сквозные, сошедшиеся и разошедшиеся, длиною не более 50 мм, завиток, заболонь, сердцевина, обзол, прорость, следы от длительного хранения древесины, шпатлевание,  отклонения естественной разнотонности  до 80 %, в изделиях из дуба белок не более 30 % от площади.